Connettore a secco al-fer AUTOTRANCIANTE tipo LL1/2/3/4/etc… composto da un unico perno in acciaio diametro 16 mm sagomato per l'aggancio meccanico al legno. Filettatura passo 6 R3 a vite continua, spirale esterna a diametro costante con verme centrale conico con adattamento rovescio, parte intermedia priva di filettatura e parte finale autotranciante per favorire la posa dell'assito. Acciaio con snervamento a 590 Mpa.